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	Описание
	2-упаковочное универсальное покрытие, на основе полиола и  изоционата, для  защиты стальных и алюминиевых поверхности от воздействия агрессивных сред щелочного и кислотного характера, в том числе для покрытия деревянных поверхностей эксплуатируемых в условиях повышенной влажности (в т.ч. под водой), мебели, паркетных полов, а так же в качестве финишных покрытий наливных полимерных полов, к которым предъявляются высокие требования эксплуатации.



	

	Отличительные свойства
	

	
	- полимеризуется  при температуре  минус 10 о С

	
	- отличная водостойкость,  декоративный вид.

	
	- температурный режим от – 40 о С до + 105 о С 

	
	- покрытие устойчиво к морской и пресной воде; растворам кислот, солей и  щелочей средней  и высокой активности

	Физические свойства при  t - 20 0C
	

	
	Цвет / глянец
	- бесцветное /  полуглянцевое

	
	Массовая доля нелетучих веществ
	- около 25 % 

	
	Рекомендуемая толщина сухого слоя
	- 20 (m – 30 (m   

	
	Теоретический расход
	- 120-150 г/кв. метр

	
	Высыхание на отлип, не более
	- 2 часа

	
	Срок хранения основа/отвердитель
	- 12/6 месяцев

	Стойкость при   t - 20 0C
	

	
	Стойкость к 3% NaCl
	- не менее 48 часов

	
	Стойкость к  Н2O
	- не менее 72 часа

	Необходимые условия
	

	
	- покрываемая поверхность или слой, должны быть сухими 

	
	- при нанесении температура поверхности допускается до - 25о С, без условий образования точки росы

	
	- максимальная относительная влажность должна быть не более 80%

	Инструкция по применению
	

	Подготовка поверхности
	в зависимости от вида поверхности (рекомендации изготовителя)

	Подготовка состава
	93:7 (основа / отвердитель) весовых частей на 100 гр. продукта

	
	- тщательно перемешать до однородного состава

	
	- при температуре хранения ниже 15 0 С, перед использованием выдержать 24 часа при комнатной температуре

	
	- растворитель добавлять не большими порциями,  до необходимой вязкости

	
	- время выдержки после смешивания 25-30 минут

	
	- жизнеспособность готового состава при t-20 0C,  – 6-8 часов

	
	- растворитель Р-4, Р-4А 

	Способы нанесения
	

	Безвоздушное распыление
	размер сопла краскопульта
	около 0,3 мм

	
	рабочее давление
	около 150 атм

	
	растворитель
	Р-4, Р-4А

	
	условная вязкость
	30-50 сек

	Пневматическое распыление
	размер сопла краскопульта
	около 1,5 мм

	
	рабочее давление
	около 4 атм

	
	условная вязкость
	20-25 сек

	
	растворитель
	Р-4, Р-4А

	Кисть, валик
	условная вязкость
	40-50 сек

	
	растворитель
	Р-4, Р-4А

	Чистка инструмента
	растворитель
	Р-4, ацетон

	
	

	Интервал перекрытий
	

	Температура поверхностей, 0С
	-10
	0
	5
	15
	25
	35

	Часы, не менее
	36
	24
	12
	6
	4
	2

	
	

	Сушка 
	

	Температура поверхностей, 0С
	-10
	0
	5
	15
	25
	35

	на отлип, час
	12
	8
	5
	3
	2
	1

	полная, сутки
	24
	18
	12
	7
	5
	3
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 + 7  (0834)  33 – 39 - 54 ,   + 7  (0834) 33 – 19 - 77.


