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	Описание
	2-х упаковочное полиуретановое антикоррозионное покрытие.

	

	Отличительные свойства
	

	
	- полимеризуется при температуре  минус 10 о С

	
	- стойко к ударным нагрузкам и вибрациям

	
	- устойчиво к истиранию

	
	- устойчиво к минеральным маслам, нефтепродуктам, растворам кислот, солей и  щелочей средней и высокой активности

	Физические свойства при  t - 20 0C
	

	
	Цвет / глянец
	- по запросу /  полуматовый

	
	Массовая доля нелетучих веществ
	- около 47 % 

	
	Рекомендуемая толщина сухого слоя
	- 50 (m - 60 (m   

	
	Теоретический расход
	- 150-180 г/кв.метр

	
	Высыхание на отлип, не более
	- 2 час

	
	Стойкость к 3% NaCl
	- не менее 48 часов

	
	Стойкость к  Н2O
	- не менее 72 часов

	
	Стойкость к 25% KOH
	- не менее 24 часов

	
	Стойкость к бензину
	- не менее 48 часов

	
	Срок хранения основа/отвердитель
	- 12/6 месяцев

	Необходимые условия
	

	
	- покрываемая поверхность или слой, должны быть сухими, с необходимой шероховатостью 

	
	- при нанесении температура поверхности допускается до - 25о С, без условий образования точки росы

	
	- максимальная относительная влажность должна быть не более 80%

	Инструкция по применению
	

	Подготовка поверхности
	Пескоструйная или механическая  до степени  Sa 2- 21/2, St-3  по ISO   8501/1 – 1988 

	Подготовка состава
	-  93:7 (основа к отвердителю) по весовым частям

	
	- при температуре готовой к нанесению суспензии ниже 10 (С, требуется добавление растворителя для получения рабочей вязкости

	
	- растворитель добавлять после смешивания компонентов

	
	- время выдержки после смешивания 25-30 минут

	
	- жизнеспособность готового состава при t-20 0C, не менее 6 часов

	
	- растворитель Р-4, Р-4А по ГОСТ 7827

	Способы нанесения
	

	Безвоздушное распыление
	размер сопла краскопульта
	около 0,4 мм

	
	рабочее давление
	около 150 атм

	
	растворитель
	Р-4, Р-4А

	
	условная вязкость
	30-60 сек

	Пневматическое распыление
	размер сопла краскопульта
	около 1,5 мм

	
	рабочее давление
	около 4 атм

	
	условная вязкость
	20-25 сек

	
	растворитель
	Р-4, Р-4А

	Кисть, валик
	условная вязкость
	50-70 сек

	
	растворитель
	Р-4, Р-4А

	Чистка инструмента
	растворитель
	Р-4, ацетон

	
	

	Интервал перекрытий
	

	Температура поверхностей, 0С
	-10
	0
	5
	15
	25
	35

	Часы, не менее
	36
	24
	12
	6
	4
	2

	
	

	Сушка 
	

	Температура поверхностей, 0С
	-10
	0
	5
	15
	25
	35

	на отлип, час
	12
	8
	5
	3
	2
	1

	полная, сутки
	24
	18
	12
	7
	5
	3
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 + 7  (0834)  33 – 39 - 54 ,   + 7  (0834) 33 – 19 - 77.


