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	Описание
	2-х упаковочная эпоксидно-полиуретановая шпатлевка.

	

	Отличительные свойства
	

	
	- высокая адгезия и прочность

	
	- стойко к механическим и химическим нагрузкам

	
	- защита от питтинговой коррозии, с глубиной очагов  до 3 мм

	
	- устойчиво к нефтепродуктам; растворам солей и  щелочей средней  и высокой активности 

	Физические свойства при  t - 20 0C
	

	
	Цвет / глянец
	- кр-кор./ серый/ матовый

	
	Теоретический расход
	- 300-600 г/кв.метр

	
	Возможность шлифоваться
	- через 24 часа

	
	Стойкость к 10% NaOH
	- не менее 24 часов

	
	Стойкость к нефтепродуктам
	- не менее 24 часов

	
	Срок хранения основа/отвердитель
	- 6/6 месяцев

	Необходимые условия
	

	
	- покрываемая поверхность или слой, должны быть сухими, с необходимой шероховатостью 

	
	- при нанесении температура поверхности допускается не ниже + 10о С, без условий образования точки росы

	
	- максимальная относительная влажность должна быть не более 80%

	
	- шлифуется водостойкой шкуркой № 4-6 с водой

	Инструкция по применению
	

	Подготовка поверхности
	Пескоструйная или механическая  до степени  Sa 2- 21/2, St-3  по ISO   8501/1 – 1988, грунтование. 

	Подготовка состава
	- смешивание компонентов в пропорциях рекомендованных изготовителем

	
	- тщательно перемешать до однородного состава

	
	- при температуре хранения шпатлевки ниже +10 0С, основу и отвердитель перед смешиванием, выдержать в течении суток при комнатной температуре

	
	- жизнеспособность готового состава при t-20 0C, не менее 1,5 часа

	
	- растворитель Р-4, Р-5

	Способы нанесения
	

	Шпателем
	толщина слоя
	не более 1,5 мм

	
	растворитель
	не требуется

	Чистка инструмента
	растворитель
	Р-4, Р-5, ацетон

	
	

	Интервал перекрытий
	

	Температура поверхностей, 0С
	-10
	0
	5
	15
	25
	35

	Шпатлевка / ЛКП, час, не менее
	-
	-
	-
	48
	24
	12

	
	

	Сушка 
	

	Температура поверхностей, 0С
	-10
	0
	5
	15
	25
	35

	на отлип, час
	-
	-
	-
	12
	6
	4

	пригодно для шлифования , часов
	-
	-
	-
	32
	24
	12
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 + 7  (0834)  33 – 39 - 54 ,   + 7  (0834) 33 – 19 - 77.


