ФИБРА СТАЛЬНАЯ ФРЕЗЕРОВАННАЯ

ПО ТЕХНОЛОГИИ «VULKAN HAREX»

ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ БЕТОНА
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Фибра производится из стальных заготовок (слябов) путем фрезерования по технологии всемирно известного производителя – немецкой фирмы Vulkan Harex.

Благодаря высокой температуре процесса резки фибра имеет характерный синеватый оттенок – окисный слой, препятствующий в процессе ее хранения образованию и развитию коррозии.

Длина фибры – 32 мм, ширина – 3,8 мм. Геометрические параметры фрезы обеспечивают: получение треугольного сечения фибры, две поверхности которого шероховатые и одна – гладкая, а также образование на концах фибры зацепов длиной

2 мм. Фибра имеет скручивание по продольной оси.

Перечисленные геометрические особенности фрезерованной фибры способствуют значительному увеличению «сцепляемости» фибры с бетоном, что в свою очередь весьма существенно влияет на эксплуатационные характеристики сталефибробетона.

Сталефибробетон – это бетон с хаотически равномерно по объему расположенными в нем стальными волокнами (фибрами). Сталефибробетон является композитным материалом. Он состоит из трех составляющих: крупного заполнителя (щебень), стальных фибр и связующего материала (раствора). Свойства сталефибробетона складываются из свойств его компонентов и в определенной степени зависят от количественного состава их.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАЛЕФИБРОБЕТОНА

ПО СРАВНЕНИЮ С НЕАРМИРОВАННЫМ БЕТОНОМ:

· повышение прочности на сжатие до 25%;

· повышение прочности на растяжение при изгибе до 250%;

· повышение прочности при осевом растяжении до 65%;

· повышение сопротивления удару до 10-12 раз;

· повышение модуля упругости до 15%;

· повышается морозостойкость, водонепроницаемость, коррозионная стойкость,  сопротивление абразивному износу и др.;

· значительно повышается стойкость бетона к образованию трещин. 

	Стоимость стальной фрезерованной фибры по технологии Vulkan Harex 
	

	Расход
	от 20 кг на 1 м3 бетона

	Упаковка
	в картонных коробках по 20 кг, коробки устанавливаются на поддоны и надежно герметизируются на период транспортировки
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