              БИОПИРЕН ВУПРОТЕК-2
                   ТУ 2386-014-36740853-2001

Производитель: ООО НПО «ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС», г. Н.Новгород

НАЗНАЧЕНИЕ: Огне-биозащитный состав «ВУПРОТЕК-2» предназначен для внешней и глубокой обработки древесины, гипсовых, кирпичных, бетонных конструкций с целью антисептирования, а также для снижения горючести древесины и материалов на ее основе.

Огне-био-защитный состав «ВУПРОТЕК-2» относится к первой группе огнезащитной эффективности. 

Выпускается в жидкой и порошкообразной формах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Биопирен «ВУПРОТЕК-2» представляет собой  жидкость со слабо желтым оттенком и плотностью 1,24 г/см3 или белый рыхлый порошок с насыпной плотностью 1,8г/см3.

· Для достижения первой группы огнезащитной эффективности необходимо обеспечить расход жидкого состава в количестве 600г/м2.

· Порошкообразный состав «ВУПРОТЕК-2» (компонент 1 (50 кг)и компонент 2 (3 кг)) перед нанесением на поверхность нужно растворить в воде в соотношении 1:2 (одна часть порошка и 2 части воды). Расход порошка составляет 200г/м2.

· Порошкообразная форма состоит из двух порошкообразных компонентов (компонент 1 (50 кг) и компонент 2 (3кг). Растворение идет в горячей воде (не ниже 60(С) начиная с компонента 2.

· Гарантийный срок хранения состава «ВУПРОТЕК-2» устанавливается 12 месяцев с момента изготовления.

· Гарантийный срок эксплуатации покрытия устанавливается 10 лет для готового к применению жидкого состава и 3 года для порошкообразного состава. 

· Состав не теряет своего качества при температурах не ниже (-15(С).

· Упаковка- ведро, полиэтилен, 10кг.   Канистра, полиэтилен, 50кг.

ПРИМЕНЕНИЕ:

*Обрабатываемые поверхности необходимо очистить от пыли и грязи. Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками и другими составами а также, имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением состава необходимо тщательно очистить;

*Влажность древесины должна быть не более 15%;

Состав наносится методом окунания, краскопультом, кистью. Наилучший эффект по защите и качеству покрытия достигается при 3-4 разовом нанесении состава с промежуточной сушкой между слоями 5-6 часов (при температуре 20(С).
*Взаимодействие состава с древесиной происходит во времени в течение 7-10 дней и только по истечении этого времени возможен контроль за огнезащитной эффективностью.

*Санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.НЦ.04.238.П.001179.09.01

                                                                                  от 19.09.2001г.

*Сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.УП001.В04443
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